2015年第9号

关于批准发布GB/T 13982-2011《反射

和透射放映银幕》国家标准

第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB/T 13982-2011《反射和透射放映银幕》国家标准第1号修改单，自2015年10月1日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2015年3月24日

附件

GB/T 13982-2011《反射和透射放映银幕》

国家标准第1号修改单

①“2 规范性引用文件”修改为： GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法 GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法 GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 GB/T 24128-2009 塑料防霉性能试验方法 FZ/T 60030-2009 家用纺织品防霉性能测试方法 JB/T 6839-2002 放映银幕分类 JB/T 7809 放映银幕特性参数和测定方法 JB/T 9329 仪器仪表 运输、运输贮存基本环境条件及试验方法 ②“5.22 阻燃性”修改为： 银幕阻燃性要求如下表所示。 表 1 序 号; 项 目; 要 求. 1; 损毁长度; 横向; ≤150mm. 纵向. 2; 续燃时间; 横向; ≤5s. 纵向. 3; 阴燃时间; 横向; ≤5s. 纵向. ③“6.13 阻燃性”修改为： 分别按GB/T 2408-2008和GB/T 5455-1997中相关条款进行试验。 ④ 5.2.2改用新条文： “5.2.2 B型、S型——增益反射银幕 B型、S型银幕的有效散射角，根据其用途、结构及其与亮度系数的匹配，具体要求如下： a) 用于电影放映的银幕(除球形银幕)，当1.1≤β≤1.4时，其有效散射角应不小于80°；当1.4＜β≤1.8时，其有效散射角应不小于60°；当1.8＜β≤2.0时，其有效散射角应不小于50°；当2.0＜β≤2.5时，其有效散射角应不小于40°；当β＞2.5时，其有效散射角应不小于30°。” ⑤ 5.21改用新条文： “5.21 防霉性 材质为纺织物的银幕幕面防霉性能应达到FZ/T 60030-2009表1中3级的要求，即长霉程度为中量生长(霉菌中度生长和繁殖，占总面积30％～70％)。 材质为塑料的银幕幕面防霉性能应达到GB/T 24128-2009表2中3级的要求，即样品上霉菌的生长情况为中度生长(长霉面积≥30％，并﹤60％)。” ⑥ 第2章引用文件排列中补充新文件：“GB/T 24128-2009和FZ/T 60030-2009” 第①条中已增加。 ⑦ 6.15后补充新条文： “6.16 防霉性 材质为纺织物的银幕幕面防霉性按照FZ/T 60030-2009中的相关试验方法进行。 材质为塑料的银幕幕面防霉性按照GB/T 24128-2009中的相关试验方法进行。” ⑧ 标准中原“表1”改为“表2”。

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室               2015年3月31日印发