附件

GB 28011-2011《鞋类钢勾心》国家标准

第1号修改单

一、将“3 术语和定义”内容修改为：

GB/T 2703界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

有效跟高 technical heel height；effective heel height

后跟高度减去前掌着地部位厚度的值。如图1所示。

图1   有效跟高示意图

说明：

H-后跟高度

h –前掌着地部位厚度

二、将“8.2鞋类产品中勾心的检验”内容修改为：

8.2鞋类产品中勾心的检验

鞋类产品抽查、送检时，试样数量不能满足本标准要求时，应以同双鞋内取出的2根勾心作为试样，进行勾心所有项目的检验。2根进行标志、外观、尺寸、硬度的检验。之后，1根勾心做抗疲劳性试验，1根做其他项目的试验。依据测量出的鞋的有效跟高来对勾心的各项指标进行判定。