附件

GB175-2007《通用硅酸盐水泥》

第2号修改单

- 相关条文改用新条文

1）将6.3条中的“、复合硅酸盐水泥”等字删除。

2）6.3条后补充新条文，6.4：

“6.4 复合硅酸盐水泥的强度等级分为32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R五个等级。”

二、相关表格更改为新表

1）表3更改为新表：

不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥，其不同龄期的强度应符合表3的规定。

- 表3                                单位为兆帕

| 品 种 | 强度等级 | 抗 压 强 度 |  | 抗 折 强 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
|  | 62.5 | ≥28.0 | ≥62.5 | ≥5.0 | ≥8.0 |
|  | 62.5R | ≥32.0 |  | ≥5.5 |  |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
| 矿渣硅酸盐水泥 火山灰质硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 | 32.5 | ≥10.0 | ≥32.5 | ≥2.5 | ≥5.5 |
|  | 32.5R | ≥15.0 |  | ≥3.5 |  |
|  | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |
| 复合硅酸盐水泥 | 32.5R | ≥15.0 | ≥32.5 | ≥3.5 | ≥5.5 |
|  | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |