附件

GB 13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》国家标准第1号修改单

a、4.2.2.1条

改为：预应力钢筋应沿其分布圆周均匀配置，最小配筋率不宜小于0.5％，并不得少于6根，间距允许偏差为±5mm。预应力钢筋最小配筋面积应符合表1中的规定。

注：与预应力钢筋最小配筋面积对应的结构配筋见附录B。

b、4.2.2.2条

改为：螺旋筋的直径不应小于表3的规定。管桩两端螺旋筋加密区长度为外径的3倍～5倍，且不得小于2000mm，螺旋筋的净距不得大于45mm，其余部分螺旋筋的螺距为80mm。螺距允许偏差为±5mm。

c、5.3条 混凝土保护层

改为：建筑物(构筑物)基础用管桩的预应力钢筋的混凝土保护层厚度不得小于40mm。地基处理和临时性设施基础用管桩的预应力钢筋的混凝土保护层厚度不得小于25mm。

- 注：用于特殊要求环境下的管桩，保护层厚度参照相关标准或规程执行。

d、7.3.4.1条 混凝土抗压强度

改为：检查同批次管桩用混凝土抗压强度检验的原始记录。评定按GBJ107的有关规定执行。

e、将表B.1中外径700mm的预应力钢筋分布圆直径Dp的数值“600”更改为“590”；外径800mm的预应力钢筋分布圆直径Dp的数值“700”更改为“690”。

f、将表C.1中外径1000mm、型号C的抗裂剪力数值“1262”更改为“930”。