2012年第36号

关于批准发布GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》国家标准

第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》国家标准第1号修改单，自2013年4月1日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2012年12月13日

附件

GB/T 3280-2007《不锈钢冷轧钢板和钢带》

国家标准第1号修改单

增加019Cr21CuTi 牌号及相关技术要求，具体要求如下：

表18 铁素体型钢的化学成分

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他元素 |
|  | 019Cr21CuTi |  | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | － | 20.50～23.00 | - | 0.30～0.80 | ≤0.025 | Ti，Nb，Zr或其组合：8×（C+N）～0.80 |

表27 经退火处理的铁素体型钢的力学性能

| GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 规定非比例延伸强度 Rp0.2/MPa | 抗拉 强度 Rm/MPa | 断后 伸长率 A/% | 冷弯180° | 硬 度 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | HBW | HRB | HV |
|  |  |  | 不小于 |  |  |  | 不大于 |  |  |
|  | 019Cr21CuTi |  | 205 | 390 | 22 | d=2a | 192 | 90 | 200 |

表A.3 铁素体型钢的热处理制度             单位为摄氏度

| GB/T 20878中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 退火处理温度及冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 019Cr21CuTi |  | 800～1050，快冷 |

表B.1 不锈钢的特性和用途表

| 类型 | GB/T 20878 中序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 特 性 和 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁素体型 |  | 019Cr21CuTi |  | 抗腐蚀性、成型性、焊接性与06Cr19Ni10相当。适用于建筑内外装饰材料、电梯、家电、车辆部件、不锈钢制品、集装箱内板、太阳能热水器等领域。 |