附件：

- GB/T 8081-2008《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》

- 国家标准第1号修改单

一、标准第6章“表2”增加恒黏胶(SCR CV)、浅色胶(SCR L)、全乳胶(SCR WF)三个规格，TSR的技术要求为：

| 性能 | 恒黏胶 (SCR CV) | 浅色胶 (SCR L) | 全乳胶 ( SCR WF) |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色标志，色泽 | 绿 | 绿 | 绿 |
| 留在45μm筛上的杂质（质量分数）/%，最大值 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 灰分（质量分数）/%，最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 氮含量（质量分数）/%，最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 挥发分（质量分数）/%，最大值 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 塑性初值（P0），最小值 | — | 30 | 30 |
| 塑性保持率（PRI），最小值 | 60 | 60 | 60 |
| 拉维邦颜色指数，最大值 | — | 6 | — |
| 门尼黏度，ML（1+4）100℃ | 60±5 (见注1) | — | — |

二、标准第8章中“对于未改、扩建的企业生产的胶包，每个胶包的净含量可按40kg±0.2kg执行，但自2012年1月1日起生产的胶包，每个胶包的净含量应按本标准的规定执行。”修改为：

对于未改、扩建的企业生产的胶包，每个胶包的净含量可按40kg±0.2kg执行，但自2015年1月1日起生产的胶包，每个胶包净含量40kg±0.2kg的包装规格应停止执行。

- GB/T 8082-2008《天然生胶 标准橡胶包装、标志、贮存和运输》

- 国家标准第1号修改单

一、标准“3.1.1胶包净含量”修改为：

每个胶包的净含量为33.3kg或35kg(允许±0.5%)，对于未改、扩建的企业生产的胶包，每个胶包的净含量可按40kg±0.2kg执行，但自2015年1月1日起生产的胶包，每个胶包净含量40kg±0.2kg的包装规格应停止执行。